# ARTICOLO A00214

SCHEDA TECNICA

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Il Gefix 214 è’ un adesivo a bassa viscosità  costituito da un singolo componente che agisce per dare un incollaggio chiaro e flessibile quando è esposto  alla luce ultra – violetta.

APPLICAZIONI TIPICHE

Gefix  214 è stato formulato per fornire incollaggi a tenute molto elevate di vetro su vetro. Esso è in special modo adatto per incollaggio decorativo del vetro. La bassa viscosità del 214 significa che può agire eccezionalmente nelle parti pre-assemblate.

PROPRIETA’

Valore

Tipologia chimica					Uretano acrilato estere

Aspetto							Chiaro

Gravità specifica					1.04

Viscosità cPs				gamma		50 - 65

Valore tipico						55

Tempo di fissione			secondi		<5

Profondità dell’azione				(mm)	2

Forza di compressione		N/mm2		vetro	25

Indice di refrattarietà					1.4715

Durevolezza						55

Punto luce       					(°c)	>100

Durata			20°c		mesi		12

Varietà di temperatura (°c)                      continua	da – 50 a + 120

Intermittente	da – 50 a + 150

MECCANISMO DI AZIONE

Il Gefix 214 è formulato per agire quando è esposto alla radiazione ultra – violetta di 365 nm e oltre.

VALORI DI RENDIMENTO

Tempi di fissaggio su vetro in secondi, adoperando una lampada a vapore Hg.

10mW/cm2………………………………….<5

30mW/cm2………………………………….<3

Tempi di azione su superficie (il 214 non agisce fino a che  la superficie non è asciutta).

10mW/cm2………………………………….non raccomandata

30mW/cm2………………………………….60

La percentuale dell’azione, la profondità di azione e la bordatura della superficie dell’adesivo dipenderà dall’intensità della luce UV, il tempo di esposizione, dal rendimento dello spettro di luce UV e dalla trasmissione della luce dei sostrati da incollare. Le profondità di azione fino a 6 mm possono essere contenute con lampade con luci altamente  luminosi e lunghi periodi di azione. Per acquisire un’azione dal rendimento veloce controllato, viene consigliato l’utilizzo di lampade ad elevata luminosità.

RESISTENZA TIPICA ALL’AMBIENTE

Resistenza al calore

Il 214 è adatto per l’utilizzo a temperature fino a 130°c.

A 130°c la tenuta dell’incollaggio sarà inferionre del 20% della tenuta a 21°c.

Periodi di esposizione agli agenti di calore

Il Gefix 214 mostra un’eccellente resistenza ai periodi di esposizione a fonti di calore. Normalmente l’esposizione al calore per un periodo prolungato si manifesta nell’agire totalmente su una qualsiasi resina che possa rimanere. Ciò ha l’effetto di aumentare la tenuta dell’incollaggio quando viene successivamente testata a 21°c.

Resistenza a solventi chimici

Gli adesivi a raggi UV Gefix mostrano un’eccellente resistenza chimica alla maggior parte degli oli e solventi inclusi gli alcolici, acqua alcolica di metile. Gli adesivi ad azione UV non sono consigliati per l’impiego con ossigeno puro o tracce cloridiche.

INFORMAZIONI GENERALI

Per una manipolazione sicura di questo prodotto consultare il materiale illustrativo dei dati tecnici. Gli adesivi ad azione UV agiscono solo quando esposti alla luce UV alla corretta lunghezza d’onda e a efficiente intensità. La velocità di azione può variare quando il bulbo della lampada UV opera.

INDICAZIONI PER L’UTILIZZO

Gli adesivi a raggi UV sono molto sensibili alla luce a raggi UV, tali misure devono essere prese per proteggere l’adesivo dall’esposizione alla luce Ultra – violetta della lampada, la luce artificiale e quella solare per prevenire azioni indesiderate.

Gli adesivi dovrebbero essere applicati sulle parti pulite ed asciutte. Una volta che l’adesivo viene applicato, le parti possono essere posizionate correttamente e poi esposte alle luce UV per iniziare l’azione. Assicurarsi che le parti siano pulite, asciutte e prive di olio o grasso. Applicare l’adesivo su una superficie, unire le parti ed esporre alla luce UV. Alternativamente, le parti possono essere assemblate e l’adesivo applicato intorno alla giunzione prima dell’azione , l’adesivo in eccesso può essere eliminato con alcol. Il prodotto può essere maneggiato e utilizzato dalla bottiglia. Sono praticabili anche sistemi di distribuzione per elevati volumi di applicazioni. I tubicini di alimentazione del sistema di distribuzione devono avere un colore nero, opaco – UV per evitare che l’adesivo agisca in essi. Prego contattare il Vostro rappresentante per ulteriori consigli sulle soluzioni di distribuzione.

IMMAGAZZINAMENTO

Conservare in un’area fresca lontano dalla luce diretta del sole. La refrigerazione a 5° fornisce un’ottima stabilità di conservazione.

ASPETTO

Le bottiglie di colore nero………………………….100gr, 250gr, 1Kg.

Sono disponibili all’ingrosso per l’utilizzo con sistemi di distribuzione.

INDICE DEI DATI

I dati qui contenuti possono essere riportati come gamma e/o valore tipo.

I valori sono basati come effettivi dati del test e sono verificati su base regolare.

ANNOTAZIONI

Le informazioni qui contenute vengono prodotte in buona fede e sono ritenute affidabili ma solo come guida. La Gefix e i suoi agenti non possono assumersi responsabilità e carichi per i risultati ottenuti nell’utilizzo di questi prodotti da persone i cui metodi di impiego vanno al di fuori o oltre il nostro controllo. E’ responsabilità dell’utente determinare l’adattabilità di uno qualsiasi dei prodotti e dei metodi di utilizzo o di preparazione all’utilizzo menzionato nelle nostre schede tecniche e inoltre è responsabilità dell’utente  osservare e adottare tali precauzioni quali consigliabili per la protezione del personale e precisamente nella manipolazione e l’utilizzo di uno qualsiasi dei nostri prodotti.